# Polyester MNO data sheet

| EH Filters part number | Type | Aperture opening | Thread diameter | Open area | Weight | Role width |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number | PE | MICRON | MICRON | % | g/m2 | INCH | CM |
| M-PEMNO 0003 | PE | 44 | 39 | 28 | 45 | 65” | 165 |
| M-PEMNO 0003 | PE | 60 | 39 | 36 | 38 | 65” | 165 |
| TBA | PE | 74 | 55 | 33 | 57 | 65” | 165 |
| M-PEMNO 0004 | PE | 152 | 80 | 42 | 70 | 65” | 165 |
| M-PEMNO 0006 | PE | 101 | 55 | 41 | 47 | 65” | 165 |
| M-PEMNO 0008 | PE | 225 | 120 | 43 | 106 | 65” | 165 |
| M-PEMNO 0009 | PE | 325 | 150 | 47 | 270 | 65” | 165 |
| M-PEMNO 0010 | PE | 400 | 150 | 49 | 116 | 65” | 165 |
| M-PEMNO 0012 | PE | 425 | 250 | 40 | 240 | 65” | 165 |
| M-PEMNO 0015 | PE | 580 | 250 | 48 | 193 | 65” | 165 |
| M-PEMNO 0018 | PE | 760 | 350 | 47 | 283 | 65” | 165 |

# Operating Temperatures

Operating temperature 	<200°C

Softening point		220-240°C

Melting Point			250-260°C